ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛАСТМАССЫ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ИНДЕКСА

ГОСТ 21793-76

ОКСТУ 2209

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

РАЗРАБОТАН Научно-производственным объединением НПО «Пластмассы»

Генеральный директор В. И. Серенков

Руководители темы: В. С. Биль, Е. Л. Татевосян

Исполнители: С. В. Левинин, Ю. И. Сакуненко, Л. Д. Дерюгина

ВНЕСЕНМинистерством химической промышленности

Член коллегии В. Ф. Ростунов

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)

Директор А. В. Гличев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 мая 1976 г. № 1055

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ПЛАСТМАССЫ Метод определения кислородного индекса Plastics. Method for determination of the Oxygen Index | ГОСТ 21793-76 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 мая 1976 г. № 1055 срок действия установлен

с 01.07. 1977 г.

до 01.07. 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на пластмассы, в том числе пластмассы в виде пленок и листов толщиной не более 10,5 мм, и устанавливает метод определения кислородного индекса.

Метод используется для сравнительной оценки горючести пластмасс в определенных контролируемых условиях и не применим для оценки пожароопасности пластмасс. Его можно применять только как один из элементов оценки пожароопасности пластмасс.

Метод заключается в определении минимальной концентрации кислорода в потоке смеси кислорода с азотом, движущимся со скоростью (4±1) см/с, которая поддерживает горение образца в течение (180±3) с или на длину (50±1) мм или (80±1) мм для пленок и листов в зависимости от того, какое условие будет выполнено раньше.

Допускается применять метод для ячеистых пластмасс.

(Новая редакция, Изм. № 2).

- 1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. Отбор проб, способ и режим изготовления образцов должны соответствовать нормативно-технической документации на материал.

1.2. Для испытания отбирают не менее десяти образцов, которые не должны иметь вздутий, трещин, сколов, раковин, зазубрин и заусенцев.

1.3. Если тип образца не указывают в нормативно-технической документации на материал, то для испытаний применяют образцы, типы и размеры которых приведены в таблице (таблица 1).

Перед испытанием на две смежные поверхности образцов наносят метки: на образцы типа 1-4-на расстоянии (50±1) мм от верхнего края, на образцы типа 5 (рамку)-на расстоянии (20±1) мм и (100±1) мм от верхнего края. Допускается наносить на рамку постоянные метки.

(Новая редакция, Изм. № 2).

1.4. Перед испытанием образцы кондиционируют по ГОСТ 12423-66 при 23±2°С и относительной влажности 50±5% в течение 88-94 ч, если в нормативно-технической документации на материал нет других указаний.

- 2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

2.1. Для определения кислородного индекса применяют:

колонку испытательную (черт. 1), состоящую из прозрачной кварцевой трубы 1 внутренним диаметром 75 мм, высотой 450 мм; стеклянных шариков 4 диаметром 3-5 мм, насыпанных на дно кварцевой трубы на высоту 80-100 мм, для равномерного распределения газовой смеси по сечению трубы; проволочной сетки 3 по ГОСТ 6613-86 размером ячейки 1,0-1,6 мм для улавливания частиц, падающих с горящего образца; держателя образца 2 любой конструкции для удерживания образца за основание в вертикальном положении в центре трубы; образец типа 5 закрепляется в рамке (черт. 2);

средства измерения концентрации кислорода в потоке смеси, поступающей в колонку, с погрешностью не более ±1 %;

вентили запорные игольчатые (тонкой и грубой регулировки) 6, 7 (ГОСТ 23230-78) устанавливают до ротаметров на линиях кислорода и азота;

горелка 8 с наконечником диаметром 2,5 мм, обеспечивающая на любом горючем газе высоту пламени (16±4) мм и свободно входящая через открытый верхний конец кварцевой трубы;

секундомер по ГОСТ 5072-79;

устройство любое вытяжное, обеспечивающее удаление продуктов горения;

азот газообразный по ГОСТ 9293-74;

кислород газообразный технический по ГОСТ 5583-78.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Черт. 1

Таблица 1

| Тип образца | Размеры образца, мм |  |  | Вид материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Толщина |  |
| 1 | 80-150 | 10,0±0,5 | 4,0±0,5 | Литьевой |
| 2 | 80-150 | 10,0±0,5 | 10,0 ±0,5 | Ячеистый |
| 3 | 80-150 | 10,0±0,5 | До 10,5 | Листы и пленка |
| 4 | 70-150 | 6,5±0,5 | 3,00 ±0,25 | Литьевой, листовой, применяемый в электротехнике |
| 5 | 140,0 ±0,5 | 52,0+0,5 | До 10,5 | Гибкие пленки и листы |

Черт. 2

- 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Испытание проводят при 23±2°С. Образец или рамку с образцом типа 5 закрепляют за основание в вертикальном положении в центре колонки так, чтобы верхний край образца находился на расстоянии не менее 100 мм от верхнего открытого края колонки.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2. При неизвестном значении кислородного индекса поджигают один образец на воздухе и наблюдают за горением. Если образец горит, то испытание начинают с концентрации кислорода около 18%, если образец на воздухе не горит-с концентрации около 25%.

3.3. Определенная объемная доля кислорода в смеси кислорода и азота обеспечивается соотношением между расходами каждого газа, суммарный расход которых должен создать скорость потока смеси в трубе 4±1 см/с.

В справочном приложении дана таблица расхода кислорода и азота, обеспечивающего скорость потока смеси 4 см/с.

3.4. В течение не менее 30 с систему продувают газовой смесью, затем в течение не более 30с с короткими перерывами примерно через каждые 5с воздействуют пламенем горелки на верхний конец образца до его загорания.

Поджигая образцы типа 1-4, пламя направляют на верхний торец образца. Если пламенем охвачен весь торец, поджигание прекращают.

Поджигая образцы типа 5, пламя направляют на верхний торец образца и его боковую поверхность. При распространении пламени до верхней метки поджигание прекращают. Горелку удаляют, включают секундомер и измеряют время горения образца до окончания горения.

Во время горения образца концентрацию кислорода не изменяют.

(Новая редакция, Изм. № 2).

3.5. Начальную концентрацию кислорода в смеси с азотом изменяют до тех пор, пока не установится минимальная концентрация кислорода в смеси с азотом, которая поддерживает горение образца в течение (180±3) с или при которой за время менее (180±3) с сгорает (50±1) мм образца типа 1-4 и (80±1) мм образца типа 5. Минимальная концентрация должна отличаться от максимальной, не поддерживающей указанные условия горения, не более чем на 1 %.

(Новая редакция, Изм. № 2).

3.6. При горении образца более 183с или, если длина сгоревшей части более (50±1) мм, объемную долю кислорода уменьшают.

При горении образца менее 177с или, если длина сгоревшей части менее (50±1) мм, объемную долю кислорода увеличивают.

При регулировании концентрации кислорода образец гасят и заменяют его новым. Если прежний образец достаточно длинный, его переворачивают или отрезают сгоревшую часть, зажимают остаток в держателе и поджигают.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.7. Проверку системы на герметичность проводят не реже одного раза в шесть месяцев.

- 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Кислородный индекс (КИ) в процентах вычисляют по формуле

,

где   Vк-объемный расход кислорода, дм3/мин или см3/с;

Va-объемный расход азота, дм3/мин или см3/с.

За результат испытания принимают среднее арифметическое не менее трех определений кислородного индекса в соответствии с пп. 3.3 и 3.5.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Результаты проведенных испытаний записывают в протокол, который должен содержать:

наименование и марку пластмассы с указанием обозначения нормативно-технической документации, дату изготовления материала;

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

способ и режим изготовления образцов;

значения кислородных индексов, полученных при каждом отдельном испытании, и среднее арифметическое значение, критерии, при которых они определены (время и длина);

дату испытания;

обозначение настоящего стандарта;

для ячеистых пластмасс указывают кажущуюся плотность по ГОСТ 409-77.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

- приложение
Справочное

- Таблица расхода кислорода и азота, обеспечивающего скорость потока смеси кислорода с азотом 4 см/с в трубе с внутренним диаметром 75 мм

| Концентрация кислорода, % | Расход, дм3/мин |  | Концентрация кислорода, % | Расход, дм3/мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кислорода | азота |  | кислорода | азота |
| 10,0 | 1,06 | 9,54 | 29,0 | 3,07 | 7.53 |
| 10,5 | 1,11 | 9,49 | 29,5 | 3,13 | 7,47 |
| 11,0 | 1,17 | 9,43 | 30,0 | 3,18 | 7,42 |
| 11,5 | 1,22 | 9,38 | 30,5 | 3,23 | 7,37 |
| 12,0 | 1,27 | 9,33 | 31,0 | 3,28 | 7,32 |
| 12,5 | 1,32 | 9,28 | 31,5 | 3,33 | 7,27 |
| 13,0 | 1,38 | 9,22 | 32,0 | 3,39 | 7,21 |
| 13,5 | 1,43 | 9,17 | 32,5 | 3,44 | 7,16 |
| 14,0 | 1,48 | 9,12 | 33,0 | 3,50 | 7,10 |
| 14,5 | 1,54 | 9,06 | 33,5 | 3,55 | 7,05 |
| 15,0 | 1,59 | 9,01 | 34,0 | 3,60 | 7,00 |
| 15,5 | 1,64 | 8,96 | 35,5 | 3,76 | 6,84 |
| 16,0 | 1,70 | 8,90 | 36,0 | 3,81 | 6,79 |
| 16,5 | 1,75 | 8,85 | 36,5 | 3,87 | 6,73 |
| 17,0 | 1,80 | 8,80 | 37,0 | 3,92 | 6,68 |
| 17,5 | 1,85 | 8,75 | 37,5 | 3,97 | 6,63 |
| 18,0 | 1,91 | 8,69 | 38,0 | 4,03 | 6,57 |
| 18,5 | 1,96 | 8,64 | 38,5 | 4,08 | 6,52 |
| 19,0 | 2,01 | 8,59 | 39,0 | 4,13 | 6,47 |
| 19,5 | 2,07 | 8,53 | 40,0 | 4,24 | 6,36 |
| 20,0 | 2,13 | 8,47 | 40,5 | 4,29 | 6,31 |
| 20,5 | 2,17 | 8,43 | 41,0 | 4,35 | 6,25 |
| 21,0 | 2,29 | 8,37 | 41,5 | 4,40 | 6,20 |
| 21,5 | 2,28 | 8,32 | 42,0 | 4,45 | 6,15 |
| 22,0 | 2,32 | 8,28 | 42,5 | 4,50 | 6,10 |
| 22,5 | 2,38 | 8,22 | 43,0 | 4,56 | 6,04 |
| 23,0 | 2,43 | 8,17 | 43,5 | 4,61 | 5,99 |
| 23,5 | 2,49 | 8,11 | 44,0 | 4,66 | 5,94 |
| 24,0 | 2,54 | 8,06 | 45,0 | 4,77 | 5,83 |
| 24,5 | 2,60 | 8,00 | 45,5 | 4,82 | 5,78 |
| 25,0 | 2,65 | 7,95 | 46,0 | 4,88 | 5,72 |
| 25,5 | 2,70 | 7,90 | 47,5 | 5,03 | 5,57 |
| 26,0 | 2,76 | 7,84 | 48,0 | 5,09 | 5,51 |
| 26,5 | 2,81 | 7,79 | 48,5 | 5,14 | 5,46 |
| 27,0 | 2,86 | 7,74 | 49,0 | 5,19 | 5,41 |
| 27,5 | 2,91 | 7,69 | 49,5 | 5,25 | 5,35 |
| 28,0 | 2,97 | 7,63 | 50,0 | 5,30 | 5,30 |
| 28,5 | 3,02 | 7,58 | 50,5 | 5,35 | 5,25 |

Продолжение

| Концентрация кислорода, % | Расход, дм3/мин |  | Концентрация кислорода, % | Расход, дм3/мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кислорода | азота |  | кислорода | азота |
| 51,0 | 5,40 | 5,20 | 65,5 | 6,94 | 3,66 |
| 51,5 | 5,46 | 5,14 | 66,0 | 7,08 | 3,60 |
| 52,0 | 5,51 | 5,09 | 66,5 | 7,05 | 3,55 |
| 52,5 | 5,56 | 5,04 | 67,0 | 7,10 | 3,50 |
| 53,0 | 5,62 | 4,98 | 67,5 | 7,15 | 3,45 |
| 53,5 | 5,67 | 4,93 | 68,0 | 7,21 | 3,39 |
| 54,0 | 5,72 | 4,88 | 68,5 | 7,26 | 3,34 |
| 54,5 | 5,78 | 4,82 | 69,0 | 7,31 | 3,29 |
| 55,0 | 5,83 | 4,77 | 69,5 | 7,37 | 3,23 |
| 55,5 | 5,88 | 4,72 | 70,5 | 7,47 | 3,13 |
| 56,0 | 5,93 | 4,67 | 71,0 | 7,52 | 3,08 |
| 56,5 | 5,99 | 4,61 | 71,5 | 7,58 | 3,02 |
| 57,0 | 6,04 | 4,56 | 72,0 | 7,63 | 2,97 |
| 57,5 | 6,09 | 4,51 | 72,5 | 7,68 | 2,92 |
| 58,0 | 6,15 | 4,45 | 73,0 | 7,73 | 2,87 |
| 58,5 | 6,20 | 4,40 | 73,5 | 7,79 | 2,81 |
| 59,0 | 6,25 | 4,35 | 74,0 | 7,84 | 2,76 |
| 59,5 | 6,31 | 4,29 | 74,5 | 7,90 | 2,70 |
| 60,0 | 6,36 | 4,24 | 75,0 | 7,95 | 2,65 |
| 60,5 | 6,41 | 4,19 | 75,5 | 8,00 | 2,60 |
| 61,0 | 6,47 | 4,13 | 76,0 | 8,06 | 2,54 |
| 61,5 | 6,52 | 4,08 | 76,5 | 8,11 | 2,49 |
| 62,0 | 6,57 | 4,03 | 77,0 | 8,16 | 2,44 |
| 62,5 | 6,62 | 3,98 | 77,5 | 8,21 | 2,39 |
| 63,0 | 6,68 | 3,92 | 78,0 | 8,27 | 2,33 |
| 63,5 | 6,72 | 3,88 | 78,5 | 8,32 | 2,28 |
| 64,0 | 6,78 | 3,82 | 79,0 | 8,37 | 2,23 |
| 64,5 | 6,83 | 3,77 | 79,5 | 8,43 | 2,17 |
| 65,0 | 6,89 | 3,71 | 80,0 | 8,48 | 2,12 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Метод отбора проб. 2 2. Аппаратура и реактивы.. 2 3. Проведение испытания. 3 4. Обработка результатов. 4 ПриложениеТаблица расхода кислорода и азота, обеспечивающего скорость потока смеси кислорода с азотом 4 см/с в трубе с внутренним диаметром 75 мм